| 助成番号 040729 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 強磁性金属から有機電界発光分子へのスピン注入による室温スピン偏極発光 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Spin-polarized luminescence due to spin injection into the organic electroluminescnece molecules from ferromagnetic metal at room temperature |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓） シ コウ | 名） エイ ジ | 研究期間 Ｂ | ２００４ ～ ２００５ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 仕 幸 | 英 治 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | SHIKOH | EIJI | 研究機関名 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 北陸先端科学技術大学院大学，材料科学研究科・助手 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 近年，スピンエレクトロニクスの分野において，有機分子の磁気的輸送現象，すなわち有機分子へのスピン注入の研究が非常に注目されている．本研究では，有機分子へのスピン注入手段として，有機電界発光素子（有機EL素子）を用いた．素子の電極に強磁性金属を用い，素子の電極から発光分子層へスピン偏極キャリアを注入することにより，スピン偏極発光を観測することを目指した．さらにこれを用いて，有機電界発光分子のスピン依存伝導機構を明らかにすることを目指した． スピン偏極発光観測のための有機EL素子として，「ガラス基板/透明陽極(ITO)/ホール輸送層(TPD)/発光分子層X/トンネル障壁層(酸化Al)/金属陰極M」の構成の素子を，スパッタリング法および真空蒸着法により作製した．発光分子Xとして，Alq3および，Ir(ppy)3を用いた．金属陰極Mとして，強磁性体Feおよび，比較のために非磁性体Alを用いた． 作製した素子の電気伝導特性を電流-電圧特性測定装置（本研究費で購入，構築）を用いて評価した．また，素子の発光特性を，発光スペクトル測定装置により評価した． また，スピン偏極発光測定装置（本研究費で購入，構築）により，スピン偏極発光の観測を行った．発光分子XとしてAlq3，金属陰極Mとして強磁性体Feを有する素子から，円偏光発光を観測した．その円偏光度は素子への印加磁場の増加とともに増加し，発光層の膜厚の増加とともに減少した．以上より，観測された円偏光の起源は主に陰極から発光層へのスピン注入によると結論した．また，その膜厚依存性からAlq3発光層のスピン拡散長を60 nm以下と見積もった． 以上の研究成果は，第66回応用物理学会学術講演会（2005年9月），第29回日本応用物理学会（2005年9月），第19回国際学会ICMFS（2006年8月）および，第17回国際磁性会議ICM（2006年8月）において，発表した．また成果を論文として投稿し，国際雑誌Jpn. J. Appl. Phys. および国際雑誌J. Magn. Magn. Mater. にそれぞれ、公表（2006年9月）および，受理（掲載決定済）された． |
| キーワード ＦＡ | スピンエレクトロニクス | 有機EL | スピン注入 | スピン偏極発光 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Spin Injection into Organic Light-Emitting Devices with Ferromagnetic Cathode and Effects on Their Luminescence Properties |
|  | 著者名 ＧＡ | Eiji SHIKOH, Akihiko FUJIWARA, Yasuo ANDO and Terunobu MIYAZAKI | 雑誌名 ＧＣ | Japanese Journal of Applied Physics |
|  | ページ ＧＦ | 6897 ～ 6901 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | Vol. 45, No. 9A |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Spin-injection into organic light-emitting diodes with a ferromagnetic cathode and observation of the luminescence properties |
|  | 著者名 ＧＡ | Eiji Shikoh, Toru Kawai, Akihiko Fujiwara, Yasuo Ando and Terunobu Miyazaki | 雑誌名 ＧＣ | Journal of Magnetism and Magnetic Materials |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ | (掲載決定済) |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Recently, a research field of spin-injection into organic molecules has attracted much attention. In this research, spin injection into organic light-emitting devices (OLEDs) was focused and observation of spin-polarized luminescence from OLEDs with a ferromagnetic cathode was carried out. The OLEDs with a ferromagnetic cathode Fe as a spin injector were prepared by using conventional magnetron sputtering and vacuum vapor deposition. The optimized stacking structure was glass-substrate/ITO(transparent anode)/TPD(a hole transport layer)/Alq3(an emissive layer)/Al-O(tunnel barrier)/Fe(a ferromagnetic cathode). The devices with a non-magnetic cathode Al were also prepared for the sake of comparison. When an external magnetic field was applied to the OLEDs with an Fe cathode, circular polarization was observed. The degree of circular polarization increased with increasing the applied magnetic field and decreased with increasing the emissive layer thickness. On the other hand, the OLEDs with an Al cathode showed no circular polarization. These phenomena suggested that observed circular polarization mainly originated from spin injection from an Fe cathode into the Alq3 emissive layer. Spin diffusion length in the Alq3 layer at room temperature was estimated to be less than 60 nm from the emissive layer thickness dependence of the degree of circular polarization.