| 助成番号 040418 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 有機・金ナノクラスター複合体の精密合成と触媒機能の探索 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Controlled fabrication and catalysis of organo/gold-nanocluster hybrid systems |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）ツクダ | 名）タツヤ | 研究期間 Ｂ | ２００４～２００５ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 佃 | 達哉 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | TSUKUDA | TATSUYA | 研究機関名 | 分子科学研究所 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 自然科学研究機構・分子科学研究所・助教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 有機分子で保護された金クラスターの合成と機能について，以下の成果が得られた． 精密合成法の確立 水溶性および疎水性チオール（RSH）で保護された金クラスターを湿式法で調製し，サイズ分離と質量分析を組み合わせた精密合成法を確立した．サイズ分離の方法としては，水溶性クラスターに対してポリアクリルアミドゲル電気泳動法，疎水性クラスターに対してはリサイクルゲル浸透クロマトグラフィーを用いた．分画した成分に含まれるクラスターを，レーザー脱離イオン化あるいはエレクトロスプレーイオン化によってイオンとしたのち飛行時間型質量分析によって組成を決定した．これによって，サブナノメートルスケールの金クラスターの化学組成を有機分子数も含めて決定することが可能となった． 新しい合成法の開発 チオール保護金クラスターの調製法としては，金チオール錯体を化学的に還元する方法がもっとも広く用いられている．この方法では，クラスターの成長とチオール被覆による安定化が競合しておこるため，得られるクラスターの分布は速度論的な要因で支配される．これに対して我々は，コア生成とチオール被覆過程を分離した新しい合成法を開発し，魔法数クラスターの網羅的合成に成功した．また，チオールによってコアのエッチングが起ることに着目し，Au25(SR)18などの魔法組成クラスターの合成法を確立した． 金クラスターの触媒機能の探索 水溶性ポリマーで保護した金クラスターをサイズ選択的に調製し，アルコールなどの空気酸化反応に対する触媒活性を調べた．その結果，1nm付近の金クラスターのみが特異的に室温水中という温和な条件で高い活性を示すことを見出した．これは微小のクラスターが酸素分子を活性化できることによるものであると結論した． これらの成果を通して，金クラスターを基盤とする物質科学研究の基礎を固めることができた． |
| キーワード ＦＡ | 金クラスター | 空気酸化触媒 | 精密合成 | 魔法組成 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Glutathione-protected gold clusters revisited: bridging the gap between gold(I)-thiolate complexes and thiolate-protected gold nanocrystals |
|  | 著者名 ＧＡ | Y. Negishi, K. Nobusada,T. Tsukuda | 雑誌名 ＧＣ | J. Am. Chem. Soc. |
|  | ページ ＧＦ | 5261～5270 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 127 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Size-specific catalytic activity of polymer-stabilized gold nanoclusters for aerobic alcohol oxidation in water |
|  | 著者名 ＧＡ | H.Tsunoyama, H.Sakurai, Y.Negishi, T. Tsukuda | 雑誌名 ＧＣ | J. Am. Chem. Soc. |
|  | ページ ＧＦ | 9374～9375 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 127 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Large-scale synthesis of thiolated Au25 clusters via ligand exchange reactions of phosphine-stabilized Au11 clusters |
|  | 著者名 ＧＡ | Y. Shichibu, Y. Negishi, T. Tsukuda, T. Teranishi | 雑誌名 ＧＣ | J. Am. Chem. Soc. |
|  | ページ ＧＦ | 13464～13465 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 127 |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ | 佃達哉 |
|  | 書名 ＨＣ | 「表面修飾された金属ナノクラスターの化学的調製法と機能」，ナノマテリアルハンドブック（国武豊喜監修） |
|  | 出版者 ＨＢ | NTS | 発行年 ＨＤ | 2 | 0 | 0 | 5 | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ | 320-324 |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Achievements of the present research project are summarized as follows. Development of precision synthesis of gold clusters With an aim to synthesize thiolated gold (Au:SR) clusters with well-defined chemical composition, we developed a method composed of size selection (PAGE, GPC) and mass spectrometric (ESI, LDI) analysis. This approach allows us to synthesize well-defined Au:SR clusters systematically. Development of new synthetic method of Au:SR We prepared Au:SR clusters by thiolation of preformed Au clusters stabilized by polymer. This method yields Au:SR clusters which are missed in the conventional preparation via reduction of Au:SR complexes. It was found that etching treatment of Au:SR clusters by free, excess thiol results in the formation of magic clusters such as Au25(SR)18. Catalytic activity of polymer stabilized Au clusters Small (<2nm) Au clusters stabilized by a polymer, PVP, were found to be catalytic active toward aerobic oxidation of alcohols. This size-specific activity is due to activation of molecular oxygen by nonmetallic small Au clusters.