| 助成番号 ０４０５７３ |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 生体適合性を評価するためのナノレベル表面特性精密制御基板の作製と解析 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Preparation of surface characteristics controlled plates for evaluating nano-order biocompatibilities |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）ヒラタ | 名）イサオ | 研究期間 Ｂ | ２００４ ～ ２００６ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 平田 | 伊佐雄 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Hirata | Isao | 研究機関名 | 広島大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 広島大学大学院医歯薬学総合研究科・助手 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 生体材料表面と細胞・生体分子との相互作用を評価する基準として表面の濡れ性が多くの研究で用いられている。だが、一部の表面において濡れ性は材料表面の生体適合性の評価基準とならないことを強く示している。なぜなら医用材料の生体反応性を決める因子は、表面の官能基の比率、相分離、可動性、粗さなど複数あり、それぞれの因子毎に細胞・生体分子との反応性が変化するのだが、濡れ性とはこれらの因子を総合した結果のみを示すからである。故に、医用材料と生体間の相互作用を調べる上では、上記の因子に照らし合わせて表面状態を細かく調べる必要がある。しかし、一般の材料表面においてこれらの因子を別々に分離して研究を行うことは困難である。一方、自己組織化単分子膜(SAM)作製法は最外層の官能基をのぞき同様の表面処理基板を作ることができ、すなわち他の材料表面と異なり最外層の官能基の比率を示す表面因子のみを分離して研究を行うことができる。本研究では、水酸基、メチル基、アミノ基、カルボキシル基等の表面官能基の比率を調整・制御した混合自己組織化単分子膜(Mixed-SAM)を作製し、表面組成と水接触角との関係について厳密に測定し、表面組成の細胞増殖・分化に与える影響について調べた。結果として、表面組成を制御することで、細胞の増殖や分化に影響を与え得ることが示唆された。また、培養時間が長くなるほど、材料性状の細胞増殖に与える影響が顕著になっていくことが明らかとなった。さらに、同じ表面性状を持つ材料であっても、細胞によってその材料に対する認識の異なる可能性が示唆された。 本研究により表面因子と生体適合性の関係を厳密に測定・解析・評価する新規材料表面解析システムの礎えを構築することができた。これらの成果は、増殖させたい細胞に対し他の細胞より好ましい環境を与えられる表面を有する生体材料を開発・改良する指針となることが示唆される。 |
| キーワード ＦＡ | 自己組織化単分子膜 | 表面組成 | 細胞接着 | 生体適合性 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Vital reactions basically arise from the reaction between the material surface and biomolecule. It is therefore necessary to understand these reactions sufficiently to achieve the bio-compatibility suitable for each object with a biomaterial surface. In many researches, surface wettability is used to evaluate interactions between the material surface and cell-biomolecule, but some reports suggest that wettability is not always suitable to evaluate the bio-compatibility of some surfaces, because surface functional group ratio, phase separation, mobility, and surface morphology influence the vital reaction. It is therefore necessary to examine surface conditions carefully with consideration of the above-mentioned factors, as the growth patterns of different cells seem different under the same surface condition. We prepared mixed self-assembled monolayers (SAMs) with hydroxyl, methyl, carboxyl, and amino outermost groups, such as well-controllable and well-defined biomaterial surface models, and investigated these surface properties. The adhesion and growth of cells were measured on mixed SAMs. Differences in cell growth patterns were clear after cells were incubated for 6 days. The aim of this study was to clarify the relationship between biocompatibility and surface factors, and it is expected to improve biomaterials with controlled surface properties to prefer proliferating cells to other cells.