| 助成番号 040272 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 有機伝導体の臨界点近傍に精密に制御することによって出現する新奇電子相の開拓 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Research for New Electronic State by Precise Parameter Control around Critical Point |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）ミヤガワ | 名）カズヤ | 研究期間 Ｂ | ２００４ ～ ２００５ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 宮川 | 和也 | 報告年度 ＹR | ２００６ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Miyagawa | Kazuya | 研究機関名 | 東京大学大学院 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 東京大学大学院工学系研究科・助手 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 私は有機導体の臨界点近傍での性質を主にNMRで調べ以下のような成果を得た。 長距離クーロン力によって伝導電子の密度が自発的に濃淡をもつような三角格子系有機導体-(ET)2RbZn(SCN)4と擬１次元系有機導体(DI-DCNQI)2Agを13C NMRを用いて研究した(ETおよびDI-DCNQIは分子BisEthyleneDthio-TetraThiaFulvalene、2,5-DiIodide-N,N'-dicyanoquinonediimineの略)。両方の系において異常なNMRスペクトルを観測した。これらの結果から、フラストレーションのある電荷秩序系における特異な電子相：三角格子系でのグラス状態、擬１次元系での空間的な配列によるキンクサイトもしくはキンク鎖の出現の可能性を指摘した。(2005年 Journal de Physique IV に発表) モット絶縁体-(ET)2Cu2(CN)3の電子スピンの静的、動的な側面を13C NMRを用いて室温から20 mKという極低温まで研究した。この物質は局在スピン三角格子系のとてもよいモデル物質である。その結果、NMRスペクトルは高周波および低周波の両側に広がっただけでなく、外から印加している磁場の依存性に異常が見られることを見出した。これはスピン液体という非常に量子効果の強い特異な状態の中に磁場によって不均一な磁化が生成されたことを意味する。この磁化は１Ｋ程度以下では一定値になるが、一方で低エネルギー領域のスピンの動的な振る舞いはこの温度ではまだ残っていることが分かった。 (2006年 Physical Review B に発表) |
| キーワード ＦＡ | 電荷秩序 | モット絶縁体 | フラストレーション |  |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Charge ordering and frustration in organic conductors |
|  | 著者名 ＧＡ | K.Kanoda,K.Ohonu,M.Kodama,K.Miyagawa, et al. | 雑誌名 ＧＣ | Journal de Physique IV |
|  | ページ ＧＦ | 21 ～ 26 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 5 | 巻号 ＧＤ | 131 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Emergence of inhomogeneous moments from spin-liquid in triangular-lattice Mott insulator -(ET)2Cu2(CN)3 |
|  | 著者名 ＧＡ | Y.Shimizu,K.Miyagawa,K.Kanoda,M.Maesato,G.Saito | 雑誌名 ＧＣ | Physical Review B |
|  | ページ ＧＦ | 140407-1～ 4 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | 73 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ We investigated on electronic state of organic conductors by NMR. The Charge Disproportionation phenomena in the triangular lattice system, q-(ET)2RbZn(SCN)4, and the quasi-one-dimensional system, (DI-DCNQI)2Ag, are investigated by 13C NMR study. Anomalous features in NMR spectra are observed in both systems. We argue the possibility that these features are manifestations of the frustration in the charge ordering; glassy inhomogeneity in the triangular lattice and the generation of kink sites or chains in the quasi-one-dimensional lattice with a spiral topology. (2005, Journal de Physique). The static and dynamic local spin susceptibility of the organic Mott insulator -(ET)2Cu2(CN)3, a model material of the spin-1/2 triangular lattice, is studied by 13C NMR spectroscopy from room temperature down to 20 mK. We observe an anomalous field-dependent spectral broadening with the continuous and bipolar shift distribution, appearing without the critical spin fluctuations. It is attributable to spatially nonuniform magnetizations induced in the spin liquid under magnetic fields. The amplitude of the magnetization levels off below 1 K, while the low-lying spin fluctuations survive toward the ground state, as indicated by the temperature profile of the relaxation rates. (2006, Physical Review)