| 助成番号 050372 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | フタロシアニン骨格を利用した新規二光子吸収材料の開発 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Large Two Photon Absorption Cross Section of Phtalocyanine Derivatives |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓） イケウエ | 名） タカヒサ | 研究期間 Ｂ | ２００５ ～ ２００６年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 池上 | 崇久 | 報告年度 ＹR | ２００７年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Ikeue | Takahisa | 研究機関名 | 島根大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 総合理工学部 物質科学科 助教 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 二光子吸収材料は、細胞等の3次元画像が得られる顕微蛍光像イメージングや、マイクロマシン用部品等の微小光造形、3次元光導波路、3次元光メモリー、さらには光線力学療法によるガン治療にまで幅広い有用な機能性色素材料として、多くの分野でその応用が期待されている。本研究では、機能性材料として様々な分野で実用化されている化合物であるフタロシアニン誘導体を用いて、二光子吸収材料の創製を試みた。特に、光線力学療法への応用についての研究を行うことを目的とした。本研究では、800～850nmという近赤外領域に非常に大きな吸収帯を有する共役フタロシアニン二量体（周辺置換基として、嵩高い2,6-ジメチルフェノキシ基を導入することによって対照性が高く、有機溶媒に溶解であり、会合を防ぐことが出来る）の合成を行なった。これら大きな吸収帯は、「生体の窓」と呼ばれている表皮の深部まで透過する近赤外領域（ 800 nm ～ 1000 nm ）の光を用いた光線力学療法可能にする。マグネシウムイオンを導入した共役フタロシアニン二量体では、490 nmよりも長波長の光を用いてもDPBFの光分解反応を起こすことはなかった。しかし、金属を挿入していない共役フタロシアニン二量体では、490 nmよりも長波長の光を用いることでDPBFの光分解反応を起こすことが判明した。さらに、790 nmよりも長波長の光でもDPBFの分解が可能であることが確認できた。現在、その光触媒反応のメカニズムについて、さらに、長波長領域でより強い光触媒能を有する材料について検討している。 |
| キーワード ＦＡ | フタロシアニン | 二光子吸収 | 近赤外領域 | 共役 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ It is well known that singlet oxygen kills cancer cells and this is applied in photodynamic therapy (PDT), cancer treatment coupling of photosensitizing agent and laser light. It is important to use photosensitizing agent by activation with near infrared (NIR) region light during 800 ~ 900 nm, because it absorbs NIR light, which has a long penetration depth in tissue. Possibility to extend the -electron system and thus to shift the Q band into the NIR region is the dimerisation of Pcs and related macrocycles through a common annulated benzene ring or another fully conjugated linker. Their Q bands are shifted up to 850 nm into the NIR region, thus indicating the extension of the -electron system. Annulated phtalocyanine dimmers are prepared by mixed condensation of 1,2,4,5-tetracyanobenzene and and alkoky-substituted phtalocyanine in nBuOH in the presence of magnesium butoxide with a precursor is suitable to isolate the mononuclear MgPc and the dinuclear MgPc-MgPc. The phthalocyanine rings in MgPc-MgPc is connected by common annulated benzene rings. In this time, we have studied the photo-oxidation of 1, 3-diphemylosobenzofuran (DPBF) using MgPc-MgPc and free base dimmer (H2Pc-H2Pc) as sensitizer. Although, DPBF was not photo-oxidized using MgPcMgPc in toluene under photo-irradiation of 490~900 nm region light, DPBF was photo-oxidized slightly using H2Pc-H2Pc of 490~900 nm region light. Now, the mechanism of photo-oxidation is investigating.