| 助成番号 050333 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 植物および石油資源モノマーからの新規脂環式骨格耐熱性ポリオレフィンの開発 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Development of New Thermally Stable Cycloolefin Polymers from Biomass and Petroleum Resources |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）カミガイト | 名）マサミ | 研究期間 Ｂ | ２００５ ～ ２００６年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 上垣外 | 正己 | 報告年度 ＹR | ２００７年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Kamigaito | Masami | 研究機関名 | 名古屋大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 名古屋大学大学院工学研究科・教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 脂環式骨格を主鎖に有する炭化水素ポリマーは、高耐熱性、透明性、絶縁性、低誘電率、低吸水性のポリマーとして、電子、光学材料などさまざまな分野での応用がある。近年のこの分野の飛躍的な発展に伴い、より優れた性能をもつ新規脂環式骨格ポリオレフィン材料の開発が望まれている。本研究では、石油由来の新しいモノマーであるテトラヒドロインデンと、植物由来のモノマーであるβ-ピネンをカチオン重合し、さらに残存二重結合を水素添加することで、脂環式骨格ポリオレフィンに導き、耐熱性の高い新規ポリマーを開発した。 テトラヒドロインデンは、シクロペンタジエンとブタジエンのディールス-アルダー反応、それに続く異性化により合成される双環共役ジエンモノマーである。このモノマーは四塩化スズや二塩化エチルアルミニウムによってカチオン重合し、主鎖中に双環構造と二重結合を有する構造を与えた。これをさらに水添すると、ガラス転移温度が220℃で、10％重量損失温度が480℃と、非常に耐熱性の高い新規脂環式炭化水素ポリマーとなった。さらに、ビニルエーテルの塩化水素付加体を開始剤、四塩化スズを活性化剤とする重合系により、リビングカチオン重合が可能であった。二官能性開始剤を用いると、内側にビニルエーテル、外側にテトラヒドロインデンを有するABA型のトリブロック共重合体の合成が可能で、電子顕微鏡や粘弾性測定からミクロ相分離構造が観測され、熱可塑性エラストマーとしての可能性が示された。 β-ピネンはマツなどから産出する豊富なテルペン類であるが、二塩化エチルアルミニウムにより高分子量体が得られ、さらに水素添加することで、主鎖中に六員環構造を有する炭化水素ポリマーとなった。水添ポリマーのガラス転移温度は130℃、10％重量損失温度は440℃と高い耐熱性を示し、新しい植物由来の耐熱性炭化水素ポリマーと期待できる。 |
| キーワード ＦＡ | ポリオレフィン | 脂環式骨格 | 耐熱性 | 透明性 |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | A Bicyclic Conjugated Diene Monomer, Tetrahydroindene, for Cationic Polymerization and a Novel Alicyclic Hydrocarbon Polymer with Heat Resistance |
|  | 著者名 ＧＡ | N. Mizuno, K. Satoh, M. Kamigaito, Y. Okamoto | 雑誌名 ＧＣ | J. Polym. Sci., Part A, Polym. Chem. |
|  | ページ ＧＦ | 6214～6225 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ６ | 巻号 ＧＤ | 44 (21) |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Living Cationic Polymerization of a Novel Bicyclic Conjugated Diene Monomer, Tetrahydroindene, and Its Block Copolymers with Vinyl Ether |
|  | 著者名 ＧＡ | N. Mizuno, K. Satoh, M. Kamigaito, Y. Okamoto | 雑誌名 ＧＣ | Macromolecules |
|  | ページ ＧＦ | 5280～5285 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ６ | 巻号 ＧＤ | 39 (16) |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Biomass-Derived Heat-Resistant Alicyclic Hydrocarbon Polymers: Poly(terpenes) and Their Hydrogenated Derivatives |
|  | 著者名 ＧＡ | K. Satoh, H. Sugiyama, M. Kamigaito | 雑誌名 ＧＣ | Green Chem. |
|  | ページ ＧＦ | 878～882 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ６ | 巻号 ＧＤ | 8 (10) |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Alicyclic hydrocarbon polymers are now utilized especially in the optoelectronic fields, not only because of the rigid backbone having a high service temperature and high mechanical strength, but also because of a low dielectric constant, nonhygroscopy, and good transparency. This study is to develop new heat-resistant cycloolefin polymers by cationic polymerizations and subsequent hydrogenations from a novel petroleum-derived bicyclic conjugated diene monomer, tetrahydroindene, and a biomass-derived terpene monomer, -pinene. Tetrahydroindene underwent cationic polymerizations with EtAlCl2 and SnCl4 to give polymers with relatively high molecular weights (Mn > 20,000) and 1,4-enchainment bicyclic main-chain structures with remaining double bonds. The subsequent hydrogenation resulted in a saturated alicyclic hydrocarbon polymer with a relatively high glass transition temperature (220 °C) and improved pyrolysis temperature (10% weight loss at 480 °C). The living cationic polymerization was also achieved with the HCl-adduct of vinyl ether and SnCl4 in the presence of ethyl acetate. The bifunctional initiator-mediated living cationic block copolymerization of isobutyl vinyl ether followed by tetrahydroindene led to the triblock copolymers consisting of the hard nonpolar tetrahydroindene and soft polar vinyl ether segments for possible application as a thermoplastic elastomer. A naturally-occurring terpene, -pinene, was cationically polymerized and subsequently hydrogenated into stable alicyclic hydrocarbon polymers with a rigid six-membered ring structure. The hydrogenated poly(-pinene) with a high molecular weight (Mw > 50,000) showed a high glass transition temperature (130 °C) and degradation temperature (10% weight loss at 440 °C), suggesting new promising biomass-derived materials for practical use.