| 助成番号 050033 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | フラーレンの超分子形成を基盤とした自己組織化による超分子ナノ構造の制御 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Construction of Supramolecular Nanostructure via Self-Assembly of Fullerene Derivative. |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）ハイノ | 名）タケハル | 研究期間 Ｂ | ２００６ ～ ２００７ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 灰野 | 岳晴 | 報告年度 ＹR | ２００７ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Haino | Takeharu | 研究機関名 | 広島大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 広島大学大学院理学研究科・助教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) フラーレンポリマーはエレクトロニクス，エネルギーなどの分野で新規炭素材料の基盤分子として注目を集めている。フラーレンポリマーの合成法として，これまでフラーレンを直接重合させる方法が報告されているが，フラーレンが対象性の高い構造を有していることから，生じてくるポリマーの構造を予め設計することは極めて難しい。近年，ポリマー構造を合成する手法として，可逆的な非共有結合を利用した自己集合が注目されている。この方法は既存の有機合成では成しえないような複雑な分子配列を容易に構築できることから，超分子ポリマーの合成に利用されるようになってきた。我々は非共有結合を基盤とした自己集合が超分子フラーレンポリマーの合成に利用できると考えた。これまでカリックス［５］アレーンがフラーレン類の有効なホスト分子として機能することを明らかにしてきた。今回，カリックス［５］アレーンとフラーレンの分子間相互作用を利用して，超分子フラーレンポリマーの合成を計画した。具体的に，ダンベル型フラーレン誘導体１とフラーレン結合部位を二つもつテトラキスカリックス[5]アレーン誘導体２を設計した。１と２の連続的な包接により超分子フラーレンポリマーを合成できると考えた。 ガラス表面に１と２の１：１混合溶液から調整した組織をSEMを用いて観察を行った。観察像にはポリマーの生成を示唆する，長さ100m以上，太さ約250—500nmの繊維状組織を確認することができた。次にマイカ表面に調製したキャストフィルムを，原子間力顕微鏡を用いて観察した。すると，細かい規則性のある均一な組織が確認された。これらの繊維は，高さ1.2nmから1.9nm，幅68nmから90nmの非常に均一な組織を形成していることがわかった。分子計算により得られたオリゴマーの構造では，アルキル鎖の長さが3.5nmとAFMより得られた繊維の高さ1.2nmより大きいことから，アルキル基はマイカ表面と平行に配列していると考えられる。また，カリックス［５］アレーンとフラーレンの包接部分の高さが1.4nmと実測の繊維の高さと非常によく一致することから，マイカ表面上で40—60本の超分子ポリマー鎖がアルキル基を絡めながら，平行に配列したフィルム状の組織が形成されていると現在考えている。 |
| キーワード ＦＡ | フラーレン | 超分子 | ポリマー | カリックスアレーン |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Complexation of Higher Fullerenes by Calix[5]arene-based Host Molecules |
|  | 著者名 ＧＡ | Haino, T. et al. | 雑誌名 ＧＣ | Journal of Nanoscience and Nanotechnology |
|  | ページ ＧＦ | 1386～1388 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 7 | 巻号 ＧＤ | 7 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | A New Calix[5]arene-Based Container: Selective Extraction of Higher Fullerenes |
|  | 著者名 ＧＡ | Haino, T. et al. | 雑誌名 ＧＣ | Organic Letters |
|  | ページ ＧＦ | 3545～3548 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | 8 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Fullerene encapsulation with calix[5]arenes |
|  | 著者名 ＧＡ | Haino, T. et al. | 雑誌名 ＧＣ | Tetrahedron, symposia-in-print |
|  | ページ ＧＦ | 2025～2035 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 6 | 巻号 ＧＤ | 62 |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ We report supramolecular polymeric nano networks formed by the molecular-recognition-directed self–assembly between a calix[5]arene and C60. Covalently-linked double-calix[5]arenes take up C60 into their cavities. This complementary interaction creates a strong non-covalent bonding; thus, the iterative self-assembly between dumbbell fullerene 1 and ditopic host 2 can produce the supramolecular polymer networks. The absorption spectra of a 1:1 mixture of 1 and 2 showed a band around 416 nm, which is characteristic for the formation of the C60-calix[5]arene complex. The band decreased gradually with increasing the temperature, and the isosbestic point appeared at 396 nm. These results obviously indicate that the association and the dissociation of 1 and 2 occur, and suggest the formation of some supramolecular oligomers in solution. The size and morphology of the composite can be directly confirmed by scanning electron microscopy. Apparently, the thicker entwined fibers formed, and had length of more than 100 mm and widths of 250-500 nm, indicating that ditopic host 2 iteratively binds to dumbbell fullerene 1 to create the two dimensional nano networks.