| 助成番号 060783 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | コンビナトリアルデバイスライブラリの集積化技術開発と新しい２端子素子開発への応用 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Integrated technology of combinatorial device library toward new 2-terminals devices |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓）オオクボ | 名）イサオ | 研究期間 Ｂ | ２００６ ～ ２００８ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 大久保 | 勇男 | 報告年度 ＹR | ２００８ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Ohkubo | Isao | 研究機関名 | 東京大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻・助教 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 強磁性や強誘電性などのあらゆる物性を発現するペロブスカイト型酸化物絶縁体を用いた金属-酸化物絶縁体-金属構造は、その特異な物性を反映した新奇デバイスの可能性が指摘されており、我々は新奇デバイスの開発を目的とした研究を展開している。特にこの研究では、現在注目されている抵抗スイッチングデバイスに着目した。金属-酸化物-金属構造に電圧を印加することで発現する抵抗スイッチング現象を利用した不揮発性メモリーである抵抗変化型不揮発性メモリーは、次世代不揮発性メモリーの候補の一つとして有望視されている。しかし、抵抗スイッチング現象の動作メカニズムが未解明であり、実用化の妨げになることが指摘されている。この抵抗スイッチング現象の動作機構解明と新しいデバイスの作製の高効率化のために、コンビナトリアル技術を導入した高効率素子作製技術の開発が本研究の目的である。これまでに、我々は、レーザー分子線エピタキシー装置を用いて、金属-Pr0.7Ca0.3MnO3(PCMO、絶縁体)/LaNiO3(下部電極金属導電体)エピタキシャル積層構造の作製を行い、その抵抗スイッチング特性を評価した。この積層構造の微細加工に着手し、コンビナトリアル的に素子の動作特性のスクリーニングを行った。その結果、この抵抗スイッチング現象は上部金属電極材料に強く依存し、上部金属-PCMO界面で抵抗スイッチングが発現していることが明らかになった。今後は、この界面での抵抗スイッチング現象のメカニズムの解明と界面の制御を行いたい。 |
| キーワード ＦＡ | 遷移金属酸化物 | 薄膜 | エピタキシー | デバイス |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Epitaxial growth and surface metallic nature of LaNiO3 thin films |
|  | 著者名 ＧＡ | K.Tsubouchi, I.Ohkubo et al, | 雑誌名 ＧＣ | Applied Physics Letters |
|  | ページ ＧＦ | 262109-1～262109-3 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 92 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Trap-controlled space-charge-limited current mechanism in resistance switching at Al/Pr0.7Ca0.3MnO3 interface |
|  | 著者名 ＧＡ | T.Harada, I.Ohkubo et al, | 雑誌名 ＧＣ | Applied Physics Letters |
|  | ページ ＧＦ | 222113-1～222113-3 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 91 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Field-induced resistance switching at metal/perovskite manganese oxide interface |
|  | 著者名 ＧＡ | I.Ohkubo et al, | 雑誌名 ＧＣ | Materials Science and Engineering B |
|  | ページ ＧＦ | 13 ～ 15 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 148 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Modification of reflection high-energy electron diffraction system for in situ monitoring of oxide epitaxy at high oxygen pressure manganese oxide interface |
|  | 著者名 ＧＡ | K.Tsubouchi, I.Ohkubo et al, | 雑誌名 ＧＣ | Materials Science and Engineering B |
|  | ページ ＧＦ | 16 ～ 18 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 148 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | 金属酸化物薄膜を用いた抵抗変化型不揮発性メモリー manganese oxide interface |
|  | 著者名 ＧＡ | 大久保勇男 | 雑誌名 ＧＣ | 機能材料 |
|  | ページ ＧＦ | 63 ～ 68 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | ３月号 |

欧文概要 ＥＺ Novel two-terminal devices composed of transition metal oxide insulators which have novel physical properties such as ferromagnetisms ferroelectrics, could exhibit new functional device performances. Especially we have focused on resistance switching devices composed of metal-transition metal oxide insulator-metal (M-I-M) structures. Resistance random access memory (ReRAM) operated by the resistance switching phenomena exhibiting to apply bias voltage in M-I-M structures, is one of the candidate for next generation non-volatile memory. However, the mechanism of resistance switching is not still revealed. To helpful understand the mechanism of resistance switching, we have developed the efficient device characterization techniques based on combinatorial material science technology. M-I-M structures consisted of epitaxial Pr0.7Ca0.3MnO3(PCMO, insulator)/LaNiO3(bottom electrode) have been fabricated by combinatorial laser molecular epitaxy. Current-voltage characteristics and resistance measurements after applying pulsed voltages have been carried out. Resistance switching phenomena strongly depend on materials of the upper metal electrode. Our experimental results indicate the resistance switching occurs around the interface between upper metal electrode and PCMO epitaxial layer. Understanding the mechanism of this resistance switching around the interface and controlling the interface are necessary for device applications.